**Ürün tanımı:**

Gen Epoxy – Dekoratif Şeffaf Reçine solventsiz epoksi esaslı, iki bileşenli, dekoratif, ultra şeffaf, reaksiyon kurumalı epoksi reçinedir.

**Kullanım alanları ve özellikleri:**

Dekoratif kaplamalar, dekoratif el işleri, üç boyutlu kaplamalar vb. alanlarda kullanılabilir. Ürün cam şeffaflığında olup, estetik görünüme sahiptir. Çeşitli dekoratif uygulamalar için uygundur.

**Uygulama yüzeyi:**

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır.

* Etiket üzerindeki mevcut “Uygulama Bilgilerine” göre uygulama yapılmalıdır.
* Komponent A ile Komponent B homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.
* Karışımın uygulama zaman aralığı (Jel time - 250 gr karışım /23°C / %50 nem ) :30 dk.
* Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
* Rulo uygulamalarında kabarcık oluşumu izlenmeli ve eğer var ise kirpi rulo ile yüzey üzerinden geçilmelidir. Üst kat son kaplama tabakası ise kısa tüylü rulo ile uygulanmalıdır.
* Uygulama Sıcaklığı : min +5 °C / max + 35 °C

**Karışım oranı:**

10 Birim A kısım (Reçine) ile 6 Birim B kısım (sertleştirici) karıştırılmalıdır.

**Kuruma Süresi:**

Katlar arası bekleme: Min. 18saat

Kimyasal kuruma: 7saat

\*Belirtilen kuruma süreleri; 23 C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

**Teknik Özellikler:**

Reçine Tipi: Epoksi Reçine

Renk: Şeffaf

Parlaklık: PARLAK

Parlaklık : 90 ± 1 gloss

Katı Madde (% ağırlıkça): 99 ± 2

Katı Madde (% hacimce): 99 ± 2

Yoğunluk (g/ml): 1.03 ± 2

Karışım Ömrü – Pot Life : 30 dk

**Depolama:**

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

**Ambalaj:**

16 Kg – 1,250 Kg ’lık teneke metal ambalajda sunulur.

**Raf Ömrü:**

1 yıl.

**SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ**

* Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
* Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
* Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

**Uyarılar:**

**R11.** Kolay alevlenebilir.

**R20/21/22.** Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

**S2.** Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

**S16.** Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

**S24/25.** Göz ve deri ile temasından sakınınız.

**S29.** Kanalizasyona dökmeyiniz.

**S46.** Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz

**S51.** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.